동절기 건설공사 수행지침

1. 토공

- 토공 작업시 노면에 물이 고이지 않도록 배수에 유의하고 토공 마무리 횡단구배를

4% 이상 유지

- 성토작업시 표면이 얼었거나 강우, 강설로 표면이 젖어 있을 때는 이를 제거 후

다음층 시공

- 성토용 재료는 과다한 함수상태, 결빙으로 인한 덩어리, 빙설이 포함된 재료가

혼입되지 않도록 시공

- 떼붙임 및 수목식재 작업시는 동결이 되지 않은 부드러운 흙으로 복토하여 추위로

인한 고사 방지

2. 콘크리트 구조물공

- 기온 4℃이하일 경우 가급적 공사를 중지하고 불가피한 경우에는 콘크리트 표준

시방서의 한중 콘크리트 시공 요령에 따라 시공

<한중 콘크리트 시공시 유의 사항>

재료 - 시멘트는 포틀랜드시멘트 사용을 표준으로 함

- 시멘트는 냉각되지 않도록 보관하고, 어떠한 경우에도 가열하여 사용하여서는 안됨

- 동결 되었거나 빙설이 혼입된 골재는 그대로 사용하여서는 안되며,

가열 사용시는 온도가 균등하게 되고 지나치게 건조되지 않도록 주의

배합 - AE제 또는 AE감수제 사용을 표준으로 함

- 단위 수량은 초기동해를 적게 하기 위하여 소요의 워커빌리티를 유지할 수

있는 범위내에서 가능한 한 적게 함.

3. 포장공(아스콘)

- 기온 5℃이하에서는 가급적 포설작업 중지

- 전압이나 완성면 작업시 과다한 살수로 인하여 동결, 융해의 영향을 받지 않도록  주의

- 포설시 혼합물 온도 120℃이상 유지

- 프라임코트된 보조 기층면이 얼었거나 기포설된 기층 표면이 강설 등으로 얼었거나

젖어 있는 경우 다음 층 시공 중지

- 프라임코트는 기온이 10℃이하(실코트도 동일함)일 때 시공하여서는 아니되며, 10℃     이상 되었다 하더라도 그 전의 기온이 2℃이하로서 4시간 이상 계속되었을 때는 충분히     검토 후 시행.

- 택코트는 기온이 5℃이하일 때 시공 중지

- 처음 포설시 아스팔트피니셔의 스크리드플레이트와 템퍼 등을 충분히 따뜻하게 하여     아스팔트혼합물이 부착되지 않도록 유의

- 포설 후 바로 다짐을 하여야 하며, 다짐을 하지 않은 구간이 10m이상 되지 않도록 조치

- 작업을 중단한 뒤 다시 포설을 계속 할 경우 기 포설된 포장단부에 폭 20~30cm정도로

가열아스팔트 혼합물을 쌓아주어 보온하고 포장시 제거

4. 거푸집 및 동바리

- 거푸집은 보온성이 좋은 것을 사용

- 동바리 기초는 지방의 동상이나 동결된 지방의 용해에 의하여 변위를 일으키지 않도록     조치

- 거푸집을 떼어낼 때에는 콘크리트의 온도가 갑자기 저하되지 않도록 유의

5. 용접

- 기온이 5℃이하인 경우 원칙적으로 용접중지, 단, 40℃이상 예열을 할 경우에는 예외

- 용접봉이 보장력 저수소계를 사용하고 TIG방법으로 용접시행

- 첫회 용접은 TIG방법으로 용접시행.